Примечание:

Наносить на наружную поверхность лобового и боковых водительских стекол. Не наносить на авто-мотошлемы, наружные зеркала и фары изготовленные из искусственных материалов (пластика). Применять при температуре от +5С до +50 С.

1. Очистка поверхности:

- Наружную сторону лобового и боковых стекол очистить и тщательно обезжирить любым обычным моющим средством (рекомендуется раствор детского мыла).

- Стекло обмыть водой и внимательно осмотреть поверхность. При наличии на стекле разводов, пятен от жира и грязи следует еще раз тщательно очистить и вымыть и обезжирить эти места.

- Поверхность стекол вытереть насухо бумажной салфеткой.

2. Обработка поверхности:

- Переверните щетку губкой вниз, сожмите «крылья» держателя ампулы до ее вскрытия. После появления жидкости на губке нанесите ее на поверхность стекла широкими горизонтальными и вертикальными движениями. Втирать средство 3-4 раза в поверхность стекла до появления видимого белесого налета (признак, что средство подсыхает) 5-6 минут. Процедура нанесения завершена.

Внимание: После вскрытия ампулы средство использовать в течение 15 минут!

3. Полировка:

- Через 1-2 минуты после нанесения средства удалить налет с поверхности стекла тщательно протерев сухой чистой салфеткой. Удалить остатки средства с лакированных и резиновых поверхностей.

ВНИМАНИЕ!!!

Любое несоблюдение инструкции не позволит установить защитное покрытие на стекло.

Подготовка стекла:

- Нельзя использовать спецшампуни с силиконовыми и прочими добавками;

- Для протирки стекла от воды и полировки ранее использованную ветошь.

Нельзя наносить средство:

- на сильно охлажденное стекло в теплом помещении;

- в сыром помещении автомойки;

- на уже нанесенные защитные покрытия, их необходимо удалить, либо дождаться истечения срока срока действия.